ТЕМА: Техническая документация по отысканию неисправностей

Задание: 1

Изучить  материал   выдержки  из «Правил деповского ремонта»  и заполнить таблицу 1. (Пример заполнения приведен в первой строке). Количество  строк выбрать в соответствии  с текстом

Задание 2.

Установить соответствие  между дефектами (номер позиции на детали)  и операциями ремонта. Возможны две позиции  или  нет позиции.

Материал предоставить на электронную почту  bogatyr.1942@mail.ru

Срок -  26.03.2020

Литература:

Электронная  библиотека «УМЦ  ЖДТ»

Мукушев  Г.Ш.»Разработка технологических процессов  конструкторско-технической и технологической документации»

Таблица 1

| Наименование деталей | Сроки производства магнитного и ультразвукового контроля | Вид контроля |
| --- | --- | --- |
| 1.1Все части оси полностью | При изготовлении новых, во всех случаях перепрессовки старых осей | Ультразвуковой, магнитопорошковый |

Информация  для выполнения самостоятельной работы

«Правила  деповского ремонта электровозов постоянного тока» - выписка

Перечень деталей электровозов постоянного тока, подлежащих неразрушающему методу контроля и периодичность его выполнения

1  Оси колесных пар

1.1 Все части оси полностью

При изготовлении новых,  во всех случаях

перепрессовки старых осей и открытых частей без распрессовки

Ультразвуковой,  магнитопорошковый

1.2 Закрытые части осей

При полном освидетельствовании колесных пар  Ультразвуковой

2 Бандажи колесных пар

Перед насадкой на колесный центр бандажей

Ультразвуковой или магнитопорошковый

3 Колесный центр

При всех видах освидетельствования колесных пар

Вихретоковый,  магнитопорошковый или  капиллярный

4 Зубья зубчатых колес

При всех видах освидетельствования

Ультразвуковой  или  магнитопорошковый

5 Зубья шестерен тяговых двигателей

При изготовлении, перед насадкой на вал тягового двигателя

Ультразвуковой или  магнитопорошковый

6 Удлиненные ступицы  колесных центров

При всех видах освидетельствования  Ультразвуковой

7 Стойки и валики рессорного подвешивания, подвески и валики опорно-осевых подвесок тяговых двигателей

При изготовлении и  ремонте.

Магнитопорошковый или  вихретоковый

8 Листы и хомут рессор

При изготовлении и при ремонте  с разборкой листов

Магнитопорошковый

9 Тяги поводков в средней части, стержни люлечного подвешивания, валики

возвращающих устройств, упоры противоотносных  устройств, корпус и валики

сегментообразных упоров шаровой связи

При изготовлении  и ремонте.

Магнитопорошковый

10 Корпус автосцепки, тяговый хомут, клин и валики тягового хомута, болты крепления розетки автосцепки, стяжной болт, маятниковые подвески центрирующего прибора

При ремонте и во всех случаях постановки

указанных деталей на локомотив.

Магнитопорошковый или вихретоковый

11 Шток и валики гидравлического гасителя колебаний

При изготовлении  и ремонте.

Магнитопорошковый

12 Полюсные болты тяговых двигателей

При изготовлении,  и ремонте.

Магнитопорошковый или ультразвуковой

19 Подшипники качения подшипниковых узлов колесных пар и электрических машин

После ремонта

Магнитопорошковый или вихретоковый

20 Внутренние и наружные кольца подшипников качения, ролики подшипников

После ремонта

Магнитопорошковый

Задание 2

Карта дефектов.

| Эскиз | № дефекта | Технологические операции ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | б) наплавка изношенной задней стенки овального отверстия для валика подъемника, деф….. при износе не более 8 мм |
|  |  | а) наплавка изношенной замыкающей поверхности, |
|  |  | в) наплавка изношенных стенок паза для запорного болта, |
|  |  | г) наплавка нижней торцевой части замка и направляющего зуба,; |
|  |  | д) наплавка изношенных поверхностей шипа, деф…., или приварка нового шипа взамен отломанного; |
|  |  | е) наплавка изношенной замыкающей части вставки (СА-3М) в случае несоответствия ее шаблону. |
|  |  | наплавка изношенных поверхностей расцепного угла, |
|  |  | наплавка изношенной опорной части и торцов лапы, |
|  |  | заварка не более одной трещины, |
|  |  | наплавка изношенных стенок овального отверстия, |
|  |  | наплавка изношенной упорной поверхности противовеса,; |
|  |  | наплавка изношенных цилиндрических поверхностей, деф. …. деф. ….. |
|  |  | наплавка изношенной поверхности квадрата, деф. …. |
|  |  | наплавка изношенных стенок паза для запорного болта, деф. ….. |
|  |  | заварка трещины в зоне сопряжения стержня и сектора, деф. …. если глубина разделки не превышает 5 мм. |
|  |  | наплавка изношенных поверхностей узкого пальца, деф. …., и широкого пальца, деф. …. |
|  |  | наплавка изношенной поверхности квадрата, деф. ……. |
|  |  | наплавка изношенных боковых стенок подъёмника. |